Información técnica

| Base 23156 | Tejido: | Tejido PLANO |
| --- | --- | --- |
| Ancho | 150cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Ancho cortable | 148cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Peso (Masa/Unidad área) | 90 gms +- 8 gms | ASTM D3776 |
| Composición | 65% POLIESTER 35% ALGODON | ASTM D629 |
| ENCOGIMIENTO | MENOS DE 2% | AATCC 135 |
| RESITENCIAL AL RASGADO URDIMBRE | MAS DE 4000 G | ASTM D2261 |
| RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA | MAS DE 3500 G | ASTM D2261 |
| TENACIDAD URDIMBRE | MAS DE 140,0 LBF | D5035 |
| TENACIDAD TRAMA | MAS DE 100,0 LBF | D5035 |
| RESISTENCIA AL LAVADO | MIN 4-5 | AATCC 61 |
| RESISTECIA A LA LUZ | MIN 4-5 | AATCC 16E |
|  | Tecnología que permite mayor durabilidad , comodidad y fácil cuidado del textil , para mayor bienestar de quien lo usa | AATCC 124 |
|  | Tecnología que permite captar y secar la humedad , para un uso mas cómodo | AATCC 79 ASTME 96 |
| Usos | Camisas , gabachas , delantales , scrups , chaquetas |  |

INSTRUCCIÓN DE CUIDO Y LAVADO:

- Evite rozar la prenda en superficies ásperas, o aristas vivas, para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No dejar en remojo

- Lavar con colores similares

- No almacenar en húmedo.

- Temperatura máxima de lavado 30 grados Celsius.

- No remojar.

- No utilizar suavizante.

- No se puede lavar en seco.

- Secar a la sombra.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida.

RECOMENDACIÓN DE CORTE Y CONFECCION

A la hora del corte es recomendable dejar reposar la tela por al menos 24 horas una vez plegada.

Calibre de aguja:  70/10

Punta de aguja: FFG/SES

Hilo:  24 e hilaza