Información técnica

| Base 33455 | Tejido: | Tejido punto |
| --- | --- | --- |
| Ancho | 160cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Ancho cortable | 158cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Peso (Masa/Unidad-área ) | 160gm +- 8 gms | ASTM D3776 |
| Composición | 100% POLIESTER |  |

Tecnología                                                                                               Usos

| Nombre | Descripción | Norma |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tecnología que permite que el textil evite el paso de los rayos UV UPF 30 | AATCC 183 | Camisetas, polos, vestidos |
|  | Tecnología que permite captar y secar la humedad, para un uso más cómodo | AATCC 79 ASTME 96 |  |
|  | SECADO RAPIDO Tecnología que permite el secado y desplazamiento del agua mas rápido y eficiente | AATCC 130 |  |

CARACTERISTICAS: Tejido con textura lizo y brillante , suave al tacto , proporciona frescura y comodidad , no encoje , no se decolora

INSTRUCCIÓN DE CUIDO Y LAVADO:

- Evite rozar la prenda en superficies ásperas, o aristas vivas, para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No dejar en remojo

- Lavar con colores similares

- No almacenar en húmedo.

- Temperatura máxima de lavado 30 grados Celsius.

- No remojar.

- No utilizar suavizante.

- No se puede lavar en seco.

- Secar a la sombra.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida.

RECOMENDACIÓN DE CORTE Y CONFECCION

A la hora del corte es recomendable dejar reposar la tela por al menos 24 horas una vez plegada.

Calibre de aguja:  70/10

Punta de aguja: FFG/SES

Hilo:  24 e hilaza