Información técnica

| Base 23156 | Tejido: | Tejido plano |
| --- | --- | --- |
| Ancho | 155cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Ancho cortable | 150cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Peso (Masa/Unidad área ) | 55 gms +- 5 gms | ASTM D3776 |
| composición | 100% POLIESTER |  |

Tecnologia                                                                                               Usos

|  | SECADO RAPIDO Tecnología que permite el secado y desplazamiento del agua mas rápido y eficiente | AATCC 130 |  |
| --- | --- | --- | --- |

CARACTERISTICAS : Tejido con textura liza  , suave al tacto , proporciona frescura y comodidad , no encoje , no se decolora

INSTRUCCIÓN DE CUIDO Y  LAVADO:

- Evite rozar la prenda en superficies ásperas, o aristas vivas, para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No dejar en remojo

- Lavar con colores similares

- No almacenar en húmedo.

- Temperatura máxima de lavado 30 grados Celsius.

- No remojar.

- No utilizar suavizante.

- No se puede lavar en seco.

- Secar a la sombra.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida.

RECOMENDACIÓN DE CORTE Y CONFECCION

A la hora del corte es recomendable dejar reposar la tela por al menos 24 horas una vez plegada.

Calibre de aguja:  70/10

Punta de aguja: FFG/SES

Hilo:  24 e hilaza