Información técnica

| Base 23156 | Tejido: | Tejido plano |
| --- | --- | --- |
| Ancho | 147cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Ancho cortable | 147cm + - 5 cm | ASTM D3774 |
| Peso (Masa/Unidad área ) | 120 gms +- 10 gms | ASTM D3776 |
| Composicion | 100% POLIESTER |  |

Tecnologia                                                                                               Usos

|  | Tecnología que evita el paso del agua y las salpicaduras ,actuando como un escudo protector | AATCC 130 | JACKETS , PANTALONETAS , PONCHOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECADO RAPIDO Tecnología que permite el secado y desplazamiento del agua mas rápido y eficiente | AATCC 130 |  |

CARACTERISTICAS : Tejido con textura liza  , suave al tacto , proporciona frescura y comodidad , no encoje , no se decolora

INSTRUCCIÓN DE CUIDO Y  LAVADO:

- Evite rozar la prenda en superficies ásperas, o aristas vivas, para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No dejar en remojo

- Lavar con colores similares

- No almacenar en húmedo.

- Temperatura máxima de lavado 30 grados Celsius.

- No remojar.

- No utilizar suavizante.

- No se puede lavar en seco.

- Secar a la sombra.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida.

RECOMENDACIÓN DE CORTE Y CONFECCION

A la hora del corte es recomendable dejar reposar la tela por al menos 24 horas una vez plegada.

Calibre de aguja:  70/10

Punta de aguja: FFG/SES

Hilo:  24 e hilaza